1. Limpiar…

Barrer y limpiar toda la entrada.

Eliminar manchas de aceite y combustible - enjuagar

los restos con agua.

2. Sellar…

Evitar que las manchas de aceite penetren

aplicando un sellador fuerte.

Va con blanco… se seca transparente.  El sellador para manchas de aceite

se vende en latexite.com

3. Rellenar…

Recortar el pico y verter el relleno

en la grieta justo por debajo del borde asfáltico

No rellenar demasiado. Permanece maleable.

4. Reparar…

Reparar las grietas grandes y lugares hundidos aplicando

en capas (de ¼” - ½” de espesor) del parche. Una vez curado,

se podrá aplicar otro nivel… emparejar bordes.

5. Emparchar…

Aplicar el parche en surcos, baches

y recortes… rellenar por sobre la superficie

asfáltica… luego apisonar.

Esperar 2 semanas antes de sellar.

Mezlar…

Determinar la cantidad aproximada de baldes (ver cobertura), mezclar bien todos los baldes para lograr consistencia.  Se puede ahorrar tiempo y esfuerzo con el kit para mezclar Latexite® Driveway Sealer Mix Kit en venta en latexite.com

Verter…

Barrer y limpiar bien la superficie.  Si el pavimento está muy caliente, vaporizar con muy poca agua antes del sellado; cepillar los charcos.  Delimitar la entrada con un pincel de pintura ancho o para aplicar papel en las paredes.  Verter el sellador Latexite® por la parte superior de la entrada haciendo ondas.

Esparcir…

Distribuir el sellador de lado a lado con la escobilla a lo ancho de la entrada, retirando el exceso.  Dos manos delgadas son mejores que una gruesa.  Dejar secar bien la primera mano antes de aplicar la segunda.  No utilizar la entrada durante 24-48 horas.

6. Sellar… para lograr MEJORES resultados… dejar curar el parche y las reparaciones un mínimo de 24 horas.  Aplicar el sellador sólo si hay 55ºF o más y si no hay pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas.